***«Материалы комплектации витринной маркизы «Джокер»»***

|  |  |
| --- | --- |
| **Материалы комплектации** Вал - оцинкованная стальная труба D = 78 Кронштейны - литой алюминий  для тенного  и потолочного крепежа Шарниры - литой алюминий с пружиной  для  натяжения ткани Фронтальный профиль - экструдиро-ванный  алюминиевый профиль Рычаги - экструдированный алюминиевый профиль Стандартный цвет - белый,  возможно использование других красок по системе RAL  [**Тентовая ткань**](http://www.markiza.spb.ru/http:/www.markiza.spb.ru/catalog/) производства [Dickson-constant (Франция)](http://www.markiza.spb.ru/http:/www.dickson-constant.net) Состав ткани - 100% акриловая нить Вес - 290г/кв.м  Водостойкость - 350 мм вод. ст.   Прочность на прорыв - 2200 N/5 см Прочность на разрыв - 350 N Температурный режим эксплуатации - от -30 до +70 С     **Максимальные размеры** Максимальная ширина - 4,0 м Максимальный вынос - 1,5 м Угол наклона - от 0 до 160 град. |  |